| Наименова- ние сплавов | Марка |  | Химический состав в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основной элемент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По СТ СЭВ 379-76 | По настоящему стандарту | Медь | Свинец | Железо | Марганец | Алюминий | Олово | Кремний | Никель | Мышьяк | Цинк |
| Томпак | CuZn5 | Л96 | 95,0-97,0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | Остальное |
| Томпак | CuZn10 | Л90 | 88,0-91,0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |
| Полутомпак | CuZn15 | Л85 | 84,0-86,0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |
| Полутомпак | CuZn20 | Л80 | 79,0-81,0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |
| Латунь | CuZn30 | Л70 | 69,0-72,0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |
| Латунь | CuZn32 | Л68 | 67,0-70,0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |
| Латунь | CuZn37 | Л63 | 62,0-65,0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |
| Латунь | CuZn40 | Л60 | 59,0-62,0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |
| Латунь алюминиевая | CuZn20Al2 | ЛА77-2 | 76,0-79,0 | ― | 0,07 | ― | 1,7-2,5 | ― | ― | ― | ― |  |
| Латунь алюминиево-железная | CuZn38Al1Mn2Al1 | ЛАЖ60-1-1 | 58,0-61,0 | ― | 0,75-1,50 | 0,1-0,6 | 0,7-1,5 | ― | ― | ― | ― |  |
| Латунь алюминиево-никелевая | ― | ЛАН59-3-2 | 57,0-60,0 | ― | ― | ― | 2,5-3,5 | ― | ― | 2,0-3,0 | ― |  |
| Латунь железо-марганцовая | ― | ЛЖМц59-1-1 | 57,0-60,0 | ― | 0,6-1,2 | 0,5-0,8 | 0,1-0,4 | 0,3-0,7 | ― | ― | ― |  |
| Латунь никелевая | ― | ЛН65-5 | 64,0-67,0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5,0-6,5 | ― |  |
| Латунь марганцовая | CuZn40Mn1 | ЛМц58-2 | 57,0-60,0 | ― | 0,5 | 1,0-2,0 | ― | ― | ― | ― | ― |  |
| Латунь марганцово-алюминиевая | CuZn40Al1Mn | ЛмцА57-3-1 | 55,0-58,0 | ― | ― | 2,5-3,5 | 0,5-1,5 | ― | ― | ― | ― |  |

| Химический состав в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примерное назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Примесь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свинец | Железо | Сурьма | Висмут | Фосфор | Марганец | Мышьяк | Олово | Сера | Алюминий | Всего |  |
| Не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,03 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ― | ― | ― | ― | ― | 0,2 | Для изготовления листов, лент, полос, труб, прутков, проволоки для деталей в электротехнике, для медалей и значков |
| 0,03 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ― | ― | ― | ― | ― | 0,2 |  |
| 0,03 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ― | ― | ― | ― | ― | 0,3 |  |
| 0,03 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ― | ― | ― | ― | ― | 0,3 | Для изготовления листов, лент, полос, проволоки, художественных изделий, сифонов, манометрических трубок, гибких шлангов, музыкальных инструментов |
| 0,03 | 0,07 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | ― | 0,005 | 0,005 | 0,002 | ― | 0,2 | Для изготовления радиаторных лент, полос, труб, теплообменников, музыкальных инструментов, деталей, получаемых глубокой вытяжкой |
| 0,03 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ― | ― | ― | ― | ― | 0,3 | Проволочные сетки, радиаторные ленты, трубы для теплообменников, детали, получаемые глубокой вытяжкой |
| 0,07 | 0,2 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ― | ― | ― | ― | ― | 0,5 | Для изготовления листов, лент, полос, труб, прутков, фольги, проволоки, применяемых для винтов, нажимных валков для травильных работ, застежки-молнии, деталей, получаемых глубокой вытяжкой |
| 0,30 | 0,2 | 0,01 | 0,003 | 0,01 | ― | ― | ― | ― | ― | 1,0 | Трубные доски в холодильных установках, штампованные детали, фурнитура |
| 0,07 | 0,07 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ― | ― | ― | ― | ― | 0,3 | Трубные доски для конденсаторов и теплообменников, стойкие к морской воде детали машин, высоко нагружаемая арматура |
| 0,40 | ― | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ― | ― | ― | ― | ― | 0,7 | Трубы, прутки для подшипников скольжения, судостроения и приборостроения |
| 0,10 | 0,50 | 0,005 | 0,003 | 0,01 | ― | ― | ― | ― | ― | 0,9 | Для изготовления прутков, труб |
| 0,20 | ― | 0,01 | 0,003 | 0,01 | ― | ― | ― | ― | ― | 0,25 | Для изготовления полос, труб, прутков, проволоки |
| 0,03 | 0,15 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ― | ― | ― | ― | ― | 0,3 | Для изготовления листов, лент, труб, проволоки |
| 0,1 | 0,5 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ― | ― | ― | ― | ― | 1,2 | Листы, ленты, полосы, прутки, проволока для приборостроения, строительства, демпферных деталей |
| 0,2 | 1,0 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ― | ― | ― | ― | ― | 1,3 | Механические высоконапряженные детали, поршневые штанги, специальная арматура, поковки |

| Наименова- ние сплавов | Марка |  | Химический состав в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основной элемент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По СТ СЭВ 379-76 | По настоящему стандарту | Медь | Свинец | Железо | Марганец | Алюминий | Олово | Кремний | Никель | Мышьяк | Цинк |
| Томпак оловянный | ― | ЛО90-1 | 88,0-91,0 | ― | ― | ― | ― | 0,2-0,7 | ― | ― | ― | Остальное |
| Латунь оловянная | CuZn28Sn1 | ЛО70-1 | 69,0-71,0 | ― | 0,7 | ― | ― | 1,0-1,5 | ― | ― | ― |  |
| Латунь оловянная | CuZn38Sn1 | ЛО62-1 | 61,0-63,0 | ― | ― | ― | ― | 0,7-1,1 | ― | ― | ― |  |
| Латунь оловянная | ― | ЛО60-1 | 59,0-61,0 | ― | ― | ― | ― | 1,0-1,5 | ― | ― | ― |  |
| Латунь свинцовая | ― | ЛС63-3 | 62,0-65,0 | 2,4-3,0 | ― | ― | ― | 0,10 | ― | ― | ― |  |
| Латунь свинцовая | ― | ЛС74-3 | 72,0-75,0 | 2,4-3,0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |
| Латунь свинцовая | ― | ЛС64-2 | 63,0-66,0 | 1,5-2,0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |
| Латунь свинцовая | ― | ЛС60-1 | 59,0-61,0 | 0,6-1,0 | ― | ― | ― | 0,20 | ― | ― | ― |  |
| Латунь свинцовая | ― | ЛС59-1 | 57,0-60,0 | 0,8-1,9 | ― | ― | ― | 0,30 | ― | ― | ― |  |
| Латунь свинцовая | ― | ЛС59-1В | 57,0-61,0 | 0,8-1,9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |
| Латунь свинцовая | CuZn35Pb2 | ЛС63-2 | 62,0-65,0 | 0,7-2,3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |
| Латунь свинцовая | CuZn38Pb2 | ЛС60-2 | 59,0-62,0 | 1,0-2,5 | ― | ― | ― | 0,3-0,7 | ― | ― | ― |  |
| Латунь свинцовая | CuZn39Pb2 | ЛС59-3 | 57,0 | 2,0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |
| Латунь железо-свинцовая | ― | ЛЖС58-1-1 | 56,0-58,0 | 0,7-1,3 | 0,7-1,3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |
| Латунь кремнистая | ― | ЛК80-3 | 79,0-81,0 | ― | ― | ― | ― | ― | 2,5-4,0 | ― | ― |  |
| Латунь мышьяковая | ― | ЛМц68-0,05 | 67,0-70,0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0, 025-0,06 |  |
| Латунь алюминиево-мышьяковая | ― | ЛАМц77-2- 0,05 | 76,0-79,0 | ― | ― | ― | 1,7-2,5 | ― | ― | ― | 0, 025-0,06 |  |
| Латунь оловянно-мышьяковая | ― | ЛОМц70-1- 0,05 | 69,0-71,0 | ― | ― | ― | ― | 1,0-1,5 | ― | ― | 0, 025-0,06 |  |
| Латунь алюминиево-никеле-кремнисто-марганцовая | ― | ЛАНКМц75-2-2,5-0,5-0,5 | 73,0-76,0 | ― | ― | 0,3-0,7 | 1,6-2,2 | ― | 0,3-0,7 | 2,0-3,0 | ― |  |

| Химический состав в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примерное назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Примесь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свинец | Железо | Сурьма | Висмут | Фосфор | Марганец | Мышьяк | Олово | Сера | Алюминий | Всего |  |
| Не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,03 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ― | ― | ― | ― | ― | 0,3 | Для изготовления лент, полос, проволоки |
| 0,07 | 0,07 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ― | ― | ― | ― | ― | 0,3 | Листы, полосы, прутки для приборостроения, трубы для конденсаторов и теплообменников |
| 0,10 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ― | ― | ― | ― | ― | 1,0 |  |
| 0,03 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ― | ― | 0,20 | ― | ― | 0,25 | Для изготовления проволоки |
| ― | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ― | ― | 0,10 | ― | ― | 0,25 | Для изготовления лент, полос, прутков, проволоки |
| ― | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ― | ― | ― | ― | ― | 0,3 | Для изготовления лент, полос, прутков |
| ― | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ― | ― | ― | ― | ― | 0,5 | Для изготовления лент, полос, прутков |
| ― | 0,15 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ― | ― | ― | ― | ― | 0,75 | Для изготовления листов, лент, полос, прутков, труб, проволоки, поковок |
| ― | 0,5 | 0,010 | 0,00 | 0,0 | ― | ― | 0,30 | ― | ― | 1,5 | Для изготовления листов, лент, полос, прутков, профилей, труб, проволоки, поковок |
| ― | 0,5 | 0,01 | 0,003 | 0,02 | ― | ― | ― | ― | ― | 0,7 | Для изготовления прутков |
| ― | 0,020 | 0,02 | ― | ― | ― | ― | 0,10 | ― | ― | 0,5 | Для изготовления листов, лент, полос, прутков, труб, проволоки, поковок |
| ― | 0,20 | 0,02 | ― | ― | ― | ― | 0,20 | ― | ― | 0,6 | Для изготовления лент, полос, прутков, труб |
| ― | 0,50 | 0,02 | ― | ― | ― | ― | 0,30 | ― | ― | 1,0 | Для изготовления листов, лент, полос, прутков, проволоки, поковок |
| ― | ― | 0,01 | 0,003 | 0,02 | ― | ― | ― | ― | ― | 0,5 | Для изготовления прутков |
| 0,1 | 0,6 | 0,05 | 0,003 | 0,02 | 0,05 | ― | 0,02 | ― | 0,01 | 1,5 | Для изготовления поковок и штамповки |
| 0,03 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ― | ― | ― | ― | ― | 0,3 | Для изготовления труб |
| 0,07 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ― | ― | ― | ― | ― | 0,3 | Для изготовления труб |
| 0,07 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ― | ― | ― | ― | ― | 0,3 | Для изготовления труб |
| 0,05 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ― | ― | ― | ― | ― | 0,5 | Для изготовления полос, труб |

Примечания:

1. Для антимагнитных сплавов содержание железа не должно превышать 0,03%.

2. Примеси, не указанные в таблице, учитываются в общей сумме примесей.

3. В латуни марки Л68, предназначенной для изготовления изделий специального назначения, содержание примесей не должно превышать: железа — 0,07%, сурьмы — 0,002%, фосфора — 0,005%, мышьяка — 0,005%, серы — 0,002% (сумма примесей — 0,2%).

4. В латунях марок Л96, Л90, Л80, Л70, Л68, Л63, Л60 допускается массовая доля никеля до 0,3%, в латунях остальных марок, кроме ЛАН59-3-2 и ЛН65-5, — до 0,5%, в латунях марки ЛС59-1В до 1% за счет массовой доли меди, которая не учитывается в общей сумме примесей.

5. В латуни марки ЛС59-1  сумма примесей олова и  кремния не должна превышать 0,5%.

6. В латуни марки ЛМц58-2 по требованию потребителя содержание марганца устанавливается в пределах 3,0— 4,0%.

7. В латунях марок ЛМцА57-3-1 и ЛМц58-2, предназначенных для заготовок обрабатываемых давлением в горячем состоянии (ковка), массовая доля фосфора не должна превышать 0,03%.

8. В латуни всех марок, кроме ЛК80-3, по согласованию с потребителем может определяться содержание олова, алюминия и марганца.

9. В латуни марки Л70, применяемой для производства конденсаторных труб и теплообменников, допускается содержание мышьяка от 0,02 до 0,06%.

10. В латуни марки Л63, применяемой в пищевой промышленности, содержание свинца не должно превышать 0,05%.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).