Таблица 1

мм

| Наименование показателя | Норма для марки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КО |  | ЭО |  | ЭН |  | ИО |  | ИН |  | ПН |  |
|  | Номин. | Пред, откл. | Номин. | Пред, откл. | Номин. | Пред, откл. | Номин. | Пред, откл. | Номин. | Пред, откл. | Номин. | Пред, откл. |
| 1. Толщина 2. Ширина | 0,005 0,006 0,008 0,010 0,012 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 | ±0,0010 ±0,0012 ±0,0015 ±0,0018 ±0,0023 ±0,0030 ±0,0035 ±0,0040 ±0,3 +0,7 ―0,3 +1,0 —0,3 | 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 | ±0,002 ±0,004 ±0,005 ±0,3 | 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 | ±0,005 ±0,010 ±0,3 | 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100 40 50 60 70 80 90 100 110 120 | ±0,005 ±0,3 | 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 0,160 0,170 0,180 0,190 0,200 40 50 60 70 80 90 100 110 120 | ±0,005 ±0,015 ±0,3 | 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 40 50 60 70 80 90 100 110 120 | ±0,020 ±0,030 ±0,040 ±0,030* ±0,060 ±0,030* ±0,080 ±0,100 ±0,120 ±0,140 ±0,160 ±0,180 ±0,200 ±0,220 ±0,240 ±0,260 ±0,280 ±0,300 ±0,3 |

*Для ленты марки ПН шириной до 60 мм.

Примечания:

1 Ленту марки ПН толщиной 0,5 и 0,7 мм изготовляют с предельными отклонениями ±0,07 мм при ширине св. 60 мм.

2. Пленку марки КО изготовляют шириной до 60 мм при толщине 0,005—0,008 мм и шириной до 120 мм при толщине от 0,010 до 0,040 мм,

(Измененная редакция, Изм. № 2).